### Informacje o preparacie Lithofin MN Podstawowa ochrona (Grundschutz)

Lithofin MN Podstawowa ochrona (znany również jako Lithofin MN Grundschutz) to gotowy do użycia impregnat hydrofobowy na bazie rozpuszczalników, zawierający wysokiej jakości związki siloksanowe. Chroni chłonne powierzchnie przed wnikaniem wody i wilgoci, zmniejsza podatność na zabrudzenia oraz naloty organiczne. Nie zmienia wyglądu kamienia (koloru ani połysku), zachowuje przepuszczalność pary wodnej. Jest to podstawowa ochrona wodna – nie chroni przed olejami i tłuszczami (do tego zalecany Lithofin MN Przeciw plamom).

#### Zastosowanie

- Chroni przed: wchłanianiem wody, przemakaniem, zabrudzeniami codziennymi i atmosferycznymi, nalotami organicznymi (glony, mchy).

- Nadaje się do: chłonnych kamieni naturalnych (piaskowiec, wapień, granit szorstki, łupki), kamieni sztucznych, betonu, lastryko, elewacji, posadzek zewnętrznych, ogrodzeń, nagrobków.

- Idealny do: powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych o dużej chłonności, gdzie potrzebna jest ochrona przed wilgocią.

- Wydajność: ok. 4–10 m² na 1 litr (w zależności od chłonności; na bardzo porowatych powierzchniach mniej).

#### Instrukcja użytkowania

- Powierzchnia musi być całkowicie sucha, czysta i wolna od zabrudzeń (w razie potrzeby wcześniej wyczyścić i wysuszyć przez kilka dni).

- Nakładać równomiernie i obficie (do nasycenia) za pomocą pędzla, wałka, szmatki lub natrysku.

- Po ok. 20–30 minutach rozprowadzić nadmiar lub usunąć czystą szmatką (nie pozwolić wyschnąć na powierzchni).

- Na mocno chłonnych powierzchniach powtórzyć aplikację po kilku godzinach.

- Pełne działanie po 24–48 godzinach (w tym czasie nie narażać na wilgoć); optymalna ochrona po kilku dniach.

- W razie wątpliwości – przetestować na niewidocznym fragmencie.

- Do codziennej pielęgnacji po impregnacji: Lithofin MN Easy-Clean lub MN Wischpflege.

Produkt nie nadaje połysku, jest niewidoczny. Trwałość ochrony: kilka lat (w zależności od obciążenia i warunków atmosferycznych).

#### Ważne ostrzeżenia i ograniczenia

- Nie stosować na powierzchniach wilgotnych, polerowanych (gdzie nie wchłania się) lub mało chłonnych.

- Na powierzchniach zewnętrznych najlepiej stosować w ciepły, suchy okres.

- Preparat zawiera rozpuszczalniki – stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, unikać źródeł ognia.

- Nie stosować na tworzywach sztucznych, lakierach czy emaliach.

#### Informacje bezpieczeństwa

- Preparat zawiera rozpuszczalniki organiczne i siloksany.

- Zagrożenia: Łatwopalny (płyn i opary), może powodować podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych; powtarzany kontakt może powodować wysuszenie skóry. Szkodliwy dla organizmów wodnych.

- Środki ochrony osobistej:

  - Nosić rękawice ochronne, ochronę oczu i odzież roboczą.

  - Zapewnić dobrą wentylację (nie wdychać oparów).

  - Nie palić podczas stosowania.

  - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ognia.

- Pierwsza pomoc:

  - Przy kontakcie ze skórą: Zmyć dużą ilością wody z mydłem; w razie podrażnienia skonsultować lekarza.

  - Przy kontakcie z oczami: Płukać wodą przez co najmniej 15 minut; niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

  - Przy wdychaniu: Wyjść na świeże powietrze; w razie problemów z oddychaniem – pomoc medyczna.

  - Przy połknięciu: Nie wywoływać wymiotów; natychmiast skontaktować się z lekarzem lub centrum zatruć.

- Po wyschnięciu impregnat jest nieszkodliwy dla zdrowia.

Produkt w dużej mierze biodegradowalny. Zużyte opakowania poddawać recyklingowi.

W przypadku potrzeby pełnej karty charakterystyki (SDS) lub karty technicznej – dostępne na stronie producenta lithofin.de (dla Lithofin MN Grundschutz) lub u polskiego dystrybutora. Zawsze czytaj etykietę produktu przed użyciem.