### Informacje o preparacie Lithofin MN Pogłębiacz koloru (Farbvertiefer / Colour Intensifier)

Lithofin MN Pogłębiacz koloru to gotowy do użycia impregnat na bazie rozpuszczalników, zawierający wysokiej jakości siloksany i specjalne dodatki pogłębiające kolor. Ożywia i pogłębia naturalny kolor oraz strukturę kamienia, nadając efekt "mokrego kamienia", jednocześnie chroniąc przed wnikaniem wody i zabrudzeń. Nie nadaje połysku (z wyjątkiem przypadkowego nadmiaru na słabo chłonnych powierzchniach). Zachowuje przepuszczalność pary wodnej. Po wyschnięciu nieszkodliwy dla zdrowia.

#### Zastosowanie

- Pogłębia kolor i strukturę, chroni przed wodą, zabrudzeniami codziennymi i atmosferycznymi.

- Nadaje się do: chłonnych kamieni naturalnych (granit, gnejs, piaskowiec, łupek, wapień szorstki, porphyry), kamieni sztucznych, betonu dekoracyjnego; powierzchni surowych, szlifowanych, groszkowanych, płomieniowanych.

- Idealny do: posadzek wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji, tarasów, schodów, blatów, nagrobków.

- Wydajność: ok. 7–15 m² na 1 litr (w zależności od chłonności; na bardzo porowatych mniej).

#### Instrukcja użytkowania

- Powierzchnia musi być całkowicie sucha, czysta i chłonna (w razie potrzeby wcześniej wyczyścić np. Lithofin MN Power-Clean i wysuszyć przez kilka dni).

- Nakładać równomiernie i obficie (do nasycenia) za pomocą czystego pędzla, wałka, szmatki lub natrysku.

- Po 10–20 minutach rozprowadzić nadmiar lub usunąć czystą, suchą szmatką (nie pozwolić wyschnąć na powierzchni – może spowodować połysk).

- Na mocno chłonnych powierzchniach powtórzyć aplikację po kilku godzinach.

- Pełne działanie po 24–48 godzinach (w tym czasie nie narażać na wilgoć); optymalny efekt koloru po kilku dniach.

- W razie wątpliwości – przetestować na niewidocznym fragmencie (efekt koloru może się różnić w zależności od kamienia).

- Do codziennej pielęgnacji po impregnacji: Lithofin MN Easy-Clean lub MN Wischpflege.

Produkt niewidoczny, nie zmienia połysku (przy prawidłowej aplikacji). Trwałość: kilka lat (wewnątrz dłużej, na zewnątrz zależy od warunków).

#### Ważne ostrzeżenia i ograniczenia

- Nie stosować na powierzchniach polerowanych, mało chłonnych lub wilgotnych (nie wchłania się prawidłowo).

- Na polerowanych kamieniach zalecany Lithofin MN Przeciw plamom (bez efektu koloru).

- Preparat zawiera rozpuszczalniki – stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, unikać źródeł ognia.

- Chronić przed zachlapaniem powierzchnie nieodporne (szkło, plastiki, lakiery, emalie).

#### Informacje bezpieczeństwa

- Preparat zawiera rozpuszczalniki organiczne, siloksany i dodatki pogłębiające kolor.

- Zagrożenia: Łatwopalny (płyn i opary), może powodować podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych; powtarzany kontakt może wysuszać skórę. Szkodliwy dla organizmów wodnych.

- Środki ochrony osobistej:

  - Nosić rękawice ochronne, ochronę oczu i odzież roboczą.

  - Zapewnić dobrą wentylację (nie wdychać oparów).

  - Nie palić podczas stosowania.

  - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w chłodnym, suchim miejscu, z dala od źródeł ognia.

- Pierwsza pomoc:

  - Przy kontakcie ze skórą: Zmyć dużą ilością wody z mydłem; w razie podrażnienia skonsultować lekarza.

  - Przy kontakcie z oczami: Płukać wodą przez co najmniej 15 minut; niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

  - Przy wdychaniu: Wyjść na świeże powietrze; w razie problemów z oddychaniem – pomoc medyczna.

  - Przy połknięciu: Nie wywoływać wymiotów; natychmiast skontaktować się z lekarzem lub centrum zatruć.

- Po wyschnięciu impregnat jest nieszkodliwy dla zdrowia i bezpieczny (np. na blatach kuchennych).

Produkt w dużej mierze biodegradowalny. Zużyte opakowania poddawać recyklingowi.

W przypadku potrzeby pełnej karty charakterystyki (SDS) lub karty technicznej – dostępne na stronie producenta lithofin.com (sekcja downloads dla Lithofin MN Farbvertiefer / Colour Intensifier) lub u polskiego dystrybutora. Zawsze czytaj etykietę produktu przed użyciem.